Продукція виробництва відповідає ГОСТам, державним стандартам та має наступні технічні показники:

| № | Назва показника | Фактичний результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масова частка щільних нерозчесаних скупчень волокон-вузликів, %, не більше | 2,2 |
| 2 | Масова частка коротких волокон (менше 15 мм) та пороху, %, не більше | 7,0 |
| 3 | Засміченість, %, не більше | 0,7 |
| 4 | Зольність, %, не більше | 0,38 |
| 5 | Масова частка жирових і воскоподібних речовин, %, не більше | 0,34 |
| 6 | Коефіцієнт звукопоглинання: Діапазон частот 1) Низькочастотний 2) Середньочастотний 3) Високочастотний | 0,4 1,0 0,96 |
| 7 | Вологість, %, не більше | 9,8 |
| 8 | Поглинальна здатність, г, не менше | 19,0 |
| 9 | Капілярність, мм, не менше | 71,0 |
| 10 | Реакція водяної витяжки | Нейтральна |
| 11 | Масова частка хлористих солей, %, не більше | 0,04 |
| 12 | Масова частка сіркокислих солей, %, не більше | 0,02 |
| 13 | Масова частка кальцієвих солей, %, не більше | 0,06 |
| 14 | Вміст відновлюючих речовин | Сліди |
| 15 | Ступінь білизни, %, не менше | - |
| 16 | Запах | Відсутній |
| 17 | Лінійна щільність, текс | 0,467 |
| 18 | Середня довжина волокна, мм | 28-32 |
| 19 | Розривне навантаження | 41,4 Сн |
| 20 | Група горючості відповідно до (ДСТУ Б В.2.7-19-95). | Г2 |